Цементно-песчаная смесь М 300.

Состав: Портландцемент и термически обработанный фракционированный песок.

Область применения: Смесь может быть использована в производстве работ, где нет высоких требований к технологическим параметрам растворной смеси, таким как высокая водоудерживающая способность, расслаиваемость, подвижность. Цементно-песчаная смесь применяется при проведении внутренних и наружных работ. Используется для устройства бетонных стяжек, заделки выбоин и трещин, выравнивания поверхностей, выполнения кладочных работ и т.д.

Приготовление раствора:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой температурой не ниже 8°С из расчета: 0,13-0,15л воды на 1кг сухой смеси. Для ускорения процесса затворения, рекомендуем сухую смесь высыпать в заранее отмеренное количество воды. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы. Смесь может быть использована  в течение 4 часов без технологически значимого изменения ее характеристик (при условии нахождения в накрытой емкости).

Подготовка основания:

Для нанесения цементно-песчаной смеси основание должно быть сухим, не замерзшим, очищенным от пыли, грязи, комков старого раствора. Поверхность основы рекомендуется смочить водой для лучшего сцепления цементно-песчаной смеси с основанием. При наружных работах поверхность необходимо защитить от атмосферных воздействий, таких как прямые солнечные лучи и дождь.

Порядок работы:

Температура основания и окружающей среды во время работы и в течение нескольких суток должна быть не менее +5°С и не выше +35°С. Каменная и кирпичная стеновая кладка производится в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Штукатурный слой наносится толщиной 5-12мм. Рекомендуемая толщина стяжки 10-50мм.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 25 или 50кг

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-002-67403463-2012

| Вяжущий компонент | Портландцемент |
| --- | --- |
| Внешний вид сухой смеси | Однородный порошок серого цвета |
| Расход материала при толщине слоя 10 мм | 18-22 кг/м2 |
| Максимальная крупность зерна заполнителя, не более | 4мм |
| Время использования растворной смеси, не менее | 3 часа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | 20МПа |
| Подвижность растворной смеси | Пк 2 |

Цементно-песчаная смесь М 150.

Состав:Портландцемент и термически обработанный фракционированный песок.

Область применения: Смесь может быть использована в производстве работ, где нет высоких требований к технологическим параметрам растворной смеси, таким как высокая водоудерживающая способность, расслаиваемость, подвижность. Цементно-песчаная смесь применяется при проведении внутренних и наружных работ. Используется для устройства бетонных стяжек, заделки выбоин и трещин, выравнивания поверхностей, выполнения кладочных работ и т.д.

Приготовление раствора:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой температурой не ниже 8°С из расчета: 0,12-0,14л воды на 1кг сухой смеси. Для ускорения процесса затворения, рекомендуем сухую смесь высыпать в заранее отмеренное количество воды. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы. Смесь может быть использована  в течение 4 часов без технологически значимого изменения ее характеристик (при условии нахождения в накрытой емкости).

Подготовка основания:

Для нанесения цементно-песчаной смеси основание должно быть сухим, не замерзшим, очищенным от пыли, грязи, комков старого раствора. Поверхность основы рекомендуется смочить водой для лучшего сцепления цементно-песчаной смеси с основанием. При наружных работах поверхность необходимо защитить от атмосферных воздействий, таких как прямые солнечные лучи и дождь.

Порядок работы:

Температура основания и окружающей среды во время работы и в течение нескольких суток должна быть не менее +5°С и не выше +35°С. Каменная и кирпичная стеновая кладка производится в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Штукатурный слой наносится толщиной 5-12мм. Рекомендуемая толщина стяжки 10-50мм.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 25 или 50 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-001-67403463-2011

| Вяжущий компонент | Портландцемент |
| --- | --- |
| Внешний вид сухой смеси | Однородный порошок серого цвета |
| Расход материала при толщине слоя 10 мм | 18-22 кг/м2 |
| Максимальная крупность зерна заполнителя, не более | 2,5мм |
| Время использования растворной смеси, не менее | 3 часа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | 15МПа |
| Подвижность растворной смеси | Пк 2 |

Цементная штукатурка.

Состав:Портландцемент, известь, термически обработанный фракционированный песок и модифицирующие добавки.

Область применения: Применяется для выравнивания различных поверхностей, как вертикальных, так и горизонтальных, по основаниям: бетон, кирпич, каменные поверхности. Для наружных и внутренних работ.

Приготовление раствора:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой из расчета: 0,18-0,22л воды на 1кг сухой смеси. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы, дать раствору отстояться в течение 10 минут и повторно тщательно перемешать. Раствор готов к применению. Передозировка воды ведет к снижению прочности покрытия и может сделать применение штукатурки невозможным.

Подготовка основания:

Поверхность основания должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Основание и каждый слой затвердевшей штукатурки смачивать водой. Перед нанесением штукатурки основание рекомендуется загрунтовать для усиления прочности сцепления материала с поверхностью основания.

Порядок работы:

Растворная смесь с помощью кельмы или шпателя набрасывается на подготовленную поверхность, а затем разравнивается правилом или теркой. Без дополнительного армирования  слой нанесения за один проход составляет от 5 до 20мм. Не рекомендуется наносить материал слоем менее 5 мм. Слой больше допустимой толщины можно получить нанесением нескольких слоев штукатурки. Каждый последующий слой наносить после схватывания предыдущего (примерно через 1 сутки). Температура материала, основы и воздуха должна находиться в пределах от +5 до +35С. Затирка и заглаживание выполняется в зависимости от требований, предъявляемых к отделке. Во время высыхания штукатурка должна быть защищена от высоких температур и прямых солнечных лучей. В течение 3 суток после нанесения растворной смеси поверхность должна поддерживаться влажной. При сухой и жаркой погоде необходимо проводить увлажнение с помощью распылителя.  Время начала отделки декоративными материалами, возможно, не ранее чем через 7 суток с момента твердения растворной смеси.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 25 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-011-67403463-2012

| Влажность сухой смеси, не более | 0,1 %, масс |
| --- | --- |
| Максимальная крупность зерна заполнителя, не более | 2,5мм |
| Рекомендуемое время использования растворной смеси, не менее | 4 часа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее | 5МПа |
| Адгезия к бетонному основанию в возрасте 28 суток | 0,4МПа |
| Марка по морозостойкости, не менее | F100 |
| Рекомендуемая толщина слоя за один проход | 5-20мм |
| Расход сухой смеси для формирования слоя 10мм, не более | 13-15 кг/м2 |
| Расход воды на 1кг сухой смеси | 0,18-0,22л |

Цементная штукатурка  ЛАЙТ.

Состав: Портландцемент, известь, термически обработанный фракционированный песок и модифицирующие добавки.

Область применения: Применяется для выравнивания различных поверхностей, как вертикальных, так и горизонтальных, по основаниям: бетон, кирпич, каменные поверхности. Для наружных и внутренних работ.

Приготовление раствора:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой из расчета: 0,20-0,24л воды на 1кг сухой смеси. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы, дать раствору отстояться в течение 10 минут и повторно тщательно перемешать. Раствор готов к применению. Передозировка воды ведет к снижению прочности покрытия и может сделать применение штукатурки невозможным.

Подготовка основания:

Поверхность основания должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Основание и каждый слой затвердевшей штукатурки смачивать водой. Перед нанесением штукатурки основание рекомендуется загрунтовать для усиления прочности сцепления материала с поверхностью основания.

Порядок работы:

Растворная смесь с помощью кельмы или шпателя набрасывается на подготовленную поверхность, а затем разравнивается правилом или теркой. Слой нанесения за один проход составляет от 2 до 15мм. Не рекомендуется наносить материал слоем менее 2 мм. Слой больше допустимой толщины можно получить нанесением нескольких слоев штукатурки. Каждый последующий слой наносить после схватывания предыдущего (примерно через 1 сутки). Температура материала, основы и воздуха должна находиться в пределах от +5 до +35С. Затирка и заглаживание выполняется в зависимости от требований, предъявляемых к отделке. Во время высыхания штукатурка должна быть защищена от высоких температур и прямых солнечных лучей. В течение 3 суток после нанесения растворной смеси поверхность должна поддерживаться влажной. При сухой и жаркой погоде необходимо проводить увлажнение с помощью распылителя.  Время начала отделки декоративными материалами, возможно, не ранее чем через 7 суток с момента твердения растворной смеси.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 25 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-011-67403463-2012

| Влажность сухой смеси, не более | 0,1 %, масс |
| --- | --- |
| Максимальная крупность зерна заполнителя, не более | 0,63мм |
| Рекомендуемое время использования растворной смеси, не менее | 4 часа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее | 5МПа |
| Адгезия к бетонному основанию в возрасте 28 суток | 0,4МПа |
| Марка по морозостойкости, не менее | F100 |
| Рекомендуемая толщина слоя за один проход | 2-15мм |
| Расход сухой смеси для формирования слоя 10мм, не более | 13-14 кг/м2 |
| Расход воды на 1кг сухой смеси | 0,20-0,24л |

Саморастекающийся ровнитель для пола.

Состав: Портландцемент, термически обработанный фракционированный песок, модифицирующие добавки.

Область применения: Сухая строительная смесь предназначена для выравнивания бетонных поверхностей жилых, офисных, торговых и общественных помещений с любым режимом влажности. Не рекомендуется для использования без напольного покрытия (плитки, ламината, линолеума, паркета), также может быть дополнительно выровнена финишной самовыравнивающейся смесью.

Приготовление раствора:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой температурой не ниже 12оС из расчета: 0,13-0,15л воды на 1кг сухой смеси и перемешать с помощью электродрели с насадкой 1-2 минут до получения однородной массы. При смешивании с водой образует подвижную саморастекающуюся  растворную смесь. Растворная смесь пригодна к применению в течение 30-60 минут. Передозировка воды снижает прочность раствора  и приводит водоотделению и отслаиванию.

Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от пыли, масел, краски, отслоений. Основание предварительно смочить водой без образования луж. Увлажнение поверхности предотвращает обезвоживание раствора. При невозможности соблюдения требований по подготовки основания, стяжку укладывают на полимерную пленку или битумизированную бумагу.

Порядок работы:

Для больших помещений стяжка для пола заливается по горизонтальным маякам, участки пола с большими и резкими перепадами по толщине обязательно армируются металлической сеткой с ячейкой не более 100х100мм. Заливку больших помещений производят частями. Сразу после приготовления растворной смеси, ее выливают на подготовленную поверхность и по мере необходимости разравнивают правилом или  игольчатым валиком. Рекомендуемая толщина стяжки 30-50мм. Технологические перемещения по стяжке допускаются не ранее 12 часов после окончания работ при температуре в помещении +20оС. В течение 3 суток помещение должно быть защищено от сквозняков, температура над покрытием не должна подниматься выше +30оС и опускаться ниже +8оС.

Укладку плитки или устройство финишных наливных полов поверх ровнителя рекомендуется производить   не ранее чем через 7 суток с момента твердения растворной смеси.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 25 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-004-67403463-2012

| Влажность сухой смеси, не более | 0,1 %, масс |
| --- | --- |
| Максимальная крупность зерна заполнителя, не более | 2,5мм |
| Рекомендуемое время использования растворной смеси, не менее | 30-60 минут |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее | 30МПа |
| Адгезия к бетонному основанию в возрасте 28 суток | 0,5МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя раствора | 30-50мм |
| Расход сухой смеси для формирования слоя 10мм, не более | 20кг/м2 |
| Расход воды на 1кг сухой смеси | 0,13-0,15л |

Цементная шпатлевка.

Состав: Белый цемент, фракционированный минеральный наполнитель, полимер и модифицирующие добавки.

Область применения: Применяется для финишного выравнивания стен и потолков в помещениях с любым режимом влажности. Применяется в кухнях, санузлах, ванных комнатах, лестницах, балконах, подъездах домов и т. п. Идеальными основами для выравнивания являются поверхности из бетона, гипсокартона, цементные и известково-цементные штукатурки.

Приготовление раствора:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой из расчета: 0,34-0,40л воды на 1кг сухой смеси. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы, дать раствору отстояться в течение 10 минут и повторно тщательно перемешать. Раствор готов к применению. Растворная смесь пригодна к использованию не менее 4 часов (при условии нахождения в накрытой емкости).

Подготовка основания:

Основание для нанесения должно быть сухим, очищенным от каких-либо отслоившихся частиц, пыли, грязи, жира, краски, мыла и т.д. Основание не должно подвергаться деформации. Сильно впитывающие или слабые основания необходимо обработать грунтовочными эмульсиями.

Порядок работы:

Шпаклевка наносится вручную при помощи стального шпателя. Выравнивания поверхности несколькими слоями возможно только после того как предыдущий слой шпаклевки полностью высох. При необходимости высохший слой шлифуется абразивным материалом и обрабатывается грунтовочным раствором. Отделка декоративными материалами, возможна после полного высыхания. Максимальная толщина слоя 1-2 мм, при частичном - до 3 мм. Температура материала, основы и воздуха должна находиться в пределах от +5 до +35 ºС.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 20 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-013-67403463-2012

| Влажность сухой смеси, не более | 0,1 %, масс |
| --- | --- |
| Пригодность раствора к использованию, не менее | 4 часа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее | 5МПа |
| Адгезия к бетонному основанию в возрасте 28 суток | 1,0МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя за один проход | 1-3мм |
| Расход сухой смеси для формирования слоя 1мм, не более | 1,1-1,2 кг/м2 |
| Расход воды на 1кг сухой смеси | 0,34-0,40л |

Полимерная шпатлевка.

Состав: Фракционированный минеральный наполнитель, полимер и модифицирующие добавки.

Область применения: Применяется для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Идеальными основами для выравнивания являются поверхности из бетона, гипсокартона, цементные и известково-цементные штукатурки.

Приготовление раствора:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой из расчета: 0,34-0,40л воды на 1кг сухой смеси. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы, дать раствору отстояться в течение 10 минут и повторно тщательно перемешать. Раствор готов к применению. Растворная смесь пригодна к использованию не менее 24 часов (при условии нахождения в накрытой емкости).

Подготовка основания:

Основание для нанесения должно быть сухим, очищенным от каких-либо отслоившихся частиц, пыли, грязи, жира, краски, мыла и т.д. Основание не должно подвергаться деформации. Сильно впитывающие или слабые основания необходимо обработать грунтовочными эмульсиями.

Порядок работы:

Шпаклевка наносится вручную при помощи стального шпателя. Выравнивания поверхности несколькими слоями возможно только после того как предыдущий слой шпаклевки полностью высох. При необходимости высохший слой шлифуется абразивным материалом и обрабатывается грунтовочным раствором. Отделка декоративными материалами, возможна после полного высыхания. Максимальная толщина слоя 1-2 мм, при частичном - до 3 мм. Температура материала, основы и воздуха должна находиться в пределах от +5 до +35 ºС.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 20 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-012-67403463-2012

| Влажность сухой смеси, не более | 0,1 %, масс |
| --- | --- |
| Пригодность раствора к использованию, не менее | 24 часа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее | 5МПа |
| Адгезия к бетонному основанию в возрасте 28 суток | 0,5МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя за один проход | 1-3мм |
| Расход сухой смеси для формирования слоя 1мм, не более | 1,1-1,2 кг/м2 |
| Расход воды на 1кг сухой смеси | 0,34-0,40л |

Клей для плитки. (базовый, стандартный и усиленный)

Состав: Портландцемент, термически обработанный фракционированный песок и модифицирующие полимерные добавки.

Область применения: Клей предназначен для облицовки всеми видами плитки стен и полов в сухих и влажных помещениях различного назначения. Применяется в кухнях, санузлах, ванных комнатах, лестницах, балконах, подъездах домов и т. п. Основой для приклеивания керамической плитки являются поверхности из бетона, газобетона, кирпича, гипсокартона (предварительно обработанного грунтовкой), цементные и известково-цементные штукатурки.

Приготовление раствора клея:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой температурой не ниже 8 °С из расчета: 0,22-0,26л воды на 1кг сухой смеси. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы, дать раствору отстояться в течение 10 минут и повторно тщательно перемешать. Смесь может быть использована  в течение 4 часов без технологически значимого изменения ее характеристик (при условии нахождения в накрытой емкости).

Подготовка основания:

Основание для нанесения клея должно быть сухим, очищенным от каких-либо отслоившихся частиц, пыли, грязи, жира, краски, мыла и т.д. Основание не должно подвергаться деформации. Сильно впитывающие или слабые основания необходимо обработать грунтовочными эмульсиями.

Порядок работы:

Растворная смесь с помощью кельмы или шпателя наносится на поверхность и разравнивается зубчатым шпателем. Для плитки 150х150 мм используется шпатель с высотой зубцов 6х6мм, для плитки 300х300 мм - 8х8  мм. Затем на растворную смесь укладывается и прижимается плитка, максимальная толщина клеевого шва не должна превышать 5 мм. Плитку необходимо уложить на растворную смесь в течение 20-30 минут после нанесения. Корректировку положения плитки можно производить в течение 40-50 минут после ее укладки. При укладке плитки большого размера растворную смесь наносят на ее обратную поверхность. Температура основания и окружающей среды во время работы и последующих трех суток  должна быть не менее +5°С и не выше +35°С, облицованную поверхность необходимо защищать от увлажнения в течение 24 часов. Затирку швов следует проводить не ранее, чем через 1-2 суток после укладки плитки.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 25 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-005-67403463-2012

| Расход воды на 1кг сухой смеси | 0,22-0,26 л |
| --- | --- |
| Расход материала на 1 м2 | 2-4 кг |
| Влажность сухой смеси, не более | 0,1 %, масс |
| Максимальная крупность зерна заполнителя, не более | 0,63мм |
| Время использования растворной смеси, не менее | 4 часа |
| Время коррекции, не менее | 40 мин |
| Открытое время, не менее | 20 мин |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | 10 МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя клея | 2-3мм |
| Адгезия к поверхности бетона в возрасте 28 сут , не менее | 1,2 МПа |

Кладочный раствор.

Состав: Портландцемент, термически обработанный фракционированный песок и модифицирующие добавки.

Область применения: Кладочную смесь используют для укладки силикатного и глиняного кирпича, бетонных плит и блоков при строительстве зданий и сооружений

Приготовление раствора:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой температурой не ниже 8 °С из расчета: 0,14-0,18л воды на 1кг сухой смеси. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы, дать раствору отстояться в течение 10 минут и повторно тщательно перемешать. Смесь может быть использована  в течение 4 часов без технологически значимого изменения ее характеристик (при условии нахождения в накрытой емкости).

Подготовка основания:

Основание для нанесения должно быть сухим, очищенным от каких-либо отслоившихся частиц, пыли, грязи, жира, краски, мыла и т.д.

Порядок работы:

Растворная смесь с помощью кельмы или шпателя наносится на горизонтальную поверхность кладки и разравнивается. Затем на растворную смесь укладывается и с некоторым усилием прижимается кирпич. Рекомендуемая толщина горизонтальных швов для укладки каждого ряда кирпичей – 5–15 мм. Температура основания и окружающей среды во время работы должна быть не менее +5°С.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 25 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-006-67403463-2012

| Расход воды на 1кг сухой смеси | 0,14-0,18 л |
| --- | --- |
| Расход материала при толщине кладки 10–15мм | 15-20 кг/м2 |
| Максимальная крупность зерна заполнителя, не более | 2,5мм |
| Время использования растворной смеси, не менее | 4 часа |
| Марка по подвижности готовой к применению смеси | Пк2 |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | 15МПа |
| Марка по морозостойкости, не менее | F50 |

Клей для газобетонных блоков.

Состав: Портландцемент, термически обработанный фракционированный песок и полимерные добавки.

Область применения: Клей предназначен для укладки блоков и плит из ячеистого бетона (пенобетона и газобетона), силикатных блоков и плит как внутри, так и снаружи зданий.

Приготовление раствора клея:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой температурой не ниже 8 °С из расчета: 0,18-0,22л воды на 1кг сухой смеси. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы, дать раствору отстояться в течение 10 минут и повторно тщательно перемешать. Смесь может быть использована  в течение 4 часов без технологически значимого изменения ее характеристик (при условии нахождения в накрытой емкости).

Подготовка основания:

Основание для нанесения клея должно быть сухим, очищенным от каких-либо отслоившихся частиц, пыли, грязи, жира, краски, мыла и т.д.

Порядок работы:

Растворная смесь с помощью кельмы или шпателя наносится на вертикальную и горизонтальную поверхность блоков и разравнивается зубчатым шпателем. Затем на растворную смесь укладывается и прижимается блок  так, чтобы толщина шва была 2-3 мм, что позволит избежать снижения теплосберегающих свойств стены. Максимальная толщина клеевого шва не более 5 мм. Блок необходимо уложить на растворную смесь в течение 10 минут после нанесения  Корректировку положения блока можно производить в течение 10-15 минут после его укладки. Температура основания и окружающей среды во время работы должна быть не менее +5°С и не выше +35°С.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 25 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-003-67403463-2012

| Расход воды на 1кг сухой смеси | 0,18-0,22 л |
| --- | --- |
| Расход материала при укладке газобетона | 15-20 кг/ м³ |
| Влажность сухой смеси, не более | 0,1 %, масс |
| Максимальная крупность зерна заполнителя, не более | 0,63мм |
| Время использования растворной смеси, не менее | 4 часа |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее | 30 мин |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | 5МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя клея | 2-3мм |
| Адгезия к поверхности бетона в возрасте 28 сут , не менее | 0,5МПа |

Гипсовая штукатурка ручного нанесения.

Состав: Гипс, минеральный наполнитель и модифицирующие добавки.

Область применения: Применяется для выравнивания различных поверхностей, как вертикальных, так и горизонтальных внутри помещения с сухим и нормальным режимом влажности, по основаниям: бетон, кирпич, газобетон. Применяется в жилых помещениях, кухнях, коридорах и т.п.

Приготовление раствора:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой из расчета: 0,60-0,64л воды на 1кг сухой смеси. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы, дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно тщательно перемешать. Раствор готов к применению. Срок годности растворной смеси к работе - не менее 1 часа.

Подготовка основания:

Поверхность основания должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Основание не должно подвергаться деформации. Перед нанесением штукатурки основание рекомендуется загрунтовать для усиления прочности сцепления материала с поверхностью основания.

Порядок работы:

Растворная смесь с помощью кельмы или шпателя набрасывается на подготовленную поверхность, а затем разравнивается правилом. Слой нанесения за один проход составляет от 5 до 50мм.  Не рекомендуется наносить материал слоем менее 5 мм. Через 40-60 минут растворная смесь начинает схватываться, в этот момент необходимо выровнять правилом нанесенный слой, срезая излишки. Для получения гладкой и ровной поверхности через 10-20 минут после подрезки необходимо с помощью терки, смоченной водой, затереть все неровности, а затем загладить металлическим шпателем. Для нанесения большего слоя раствора, необходимо до момента схватывания с помощью штукатурного гребня придать гребенчатую структуру поверхности. Следующий слой наносить после высыхания предыдущего. Температура материала, основы и воздуха должна находиться в пределах от +5 до +35 ºС. Время высыхания материала, при хорошей вентиляции, составляет от 3-х до 5-и дней. Время начала отделки декоративными материалами, возможно, не ранее чем через 7 суток с момента нанесения материала.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 30 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-010-67403463-2012

| Влажность сухой смеси, не более | 0,1 %, масс |
| --- | --- |
| Рекомендуемое время использования растворной смеси, не менее | 1 часа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее | 2МПа |
| Адгезия к бетонному основанию в возрасте 28 суток | 0,5МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя за один проход | 5-50мм |
| Расход сухой смеси для формирования слоя 10мм, не более | 8,4-9 кг/м2 |
| Расход воды на 1кг сухой смеси | 0,60-0,64л |

Гипсовая штукатурка машинного нанесения.

Состав: Гипс, минеральный наполнитель и модифицирующие добавки.

Область применения: Применяется для выравнивания различных поверхностей, как вертикальных, так и горизонтальных внутри помещения с сухим и нормальным режимом влажности, по основаниям: бетон, кирпич, газобетон. Применяется в жилых помещениях, кухнях, коридорах и т.п.

Приготовление раствора: Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой из расчета: 0,63-0,66л воды на 1кг сухой смеси. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы, дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно тщательно перемешать. Раствор готов к применению. Срок годности растворной смеси к работе - не менее 1 часа.

Подготовка основания:

Поверхность основания должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Основание не должно подвергаться деформации. Перед нанесением штукатурки основание рекомендуется загрунтовать для усиления прочности сцепления материала с поверхностью основания.

Порядок работы:

С помощью растворосмесительного насоса нанести растворную смесь на подготовленное основание. С помощью правила разровнять и распределить по поверхности. Поверхность стены оштукатуривают механизированным способом в направлении слева направо и сверху вниз. При этом пистолет ведут так, чтобы при поступательно-возвратных движениях, центр штукатурного слоя находился  на нижнем крае нанесенного раствора. Каждый последующий участок наносить с перекрытием предварительного на 5-10 см. с левой стороны. Оштукатуривание потолка производить с противоположной стороны окна. Растворный  пистолет требуется держать перпендикулярно обрабатываемой  поверхности на расстоянии около 30 см. Регулировать толщину штукатурного слоя возможно изменяя скорость перемещения пистолета, чем медленнее скорость перемещения пистолета, тем толще наносимый слой и наоборот. После нанесения раствором поверхность разравнивается с помощью h-правила. При выполнении работ без маяков, отклонение поверхности от горизонтали и вертикали проверяют уровнем. Дополнительный слой наносят, если с момента первоначального нанесения слоя прошло не более 30 минут или после высыхания первого. Раствор в смесителе и шланге не должен оставаться в неподвижном состоянии более 15 минут. Слой нанесения за один проход составляет от 5 до 50мм.  Не рекомендуется наносить материал слоем менее 5 мм. Через 1,5-2 часа растворная смесь начинает схватываться, в этот момент необходимо выровнять правилом нанесенный слой, срезая излишки. Для получения гладкой и ровной поверхности через 30 минут после подрезки необходимо с помощью терки, смоченной водой, затереть все неровности, а затем загладить металлическим шпателем. Температура материала, основы и воздуха должна находиться в пределах от +5 до +35 ºС. Время высыхания материала, при хорошей вентиляции, составляет от 3-х до 5-и дней. Время начала отделки декоративными материалами, возможно, не ранее чем через 7 суток с момента нанесения материала.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 30 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики ТУ 5745-010-67403463-2012

| Влажность сухой смеси, не более | 0,1 %, масс |
| --- | --- |
| Рекомендуемое время использования растворной смеси, не менее | 3 часа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее | 2МПа |
| Адгезия к бетонному основанию в возрасте 28 суток | 0,5МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя за один проход | 5-50мм |
| Расход сухой смеси для формирования слоя 10мм, не более | 8,2-8,4 кг/м2 |
| Расход воды на 1кг сухой смеси | 0,63-0,66л |

Гарцовка.

Состав: Известь и термически обработанный фракционированный морской песок.

Область применения: Гарцовка  предназначена  для приготовления штукатурных и кладочных растворов для внутренних и наружных работ, для оштукатуривания каменных, бетонных, деревянных (обитых дранкой) и кирпичных поверхностей, а так же как раствор (желательно с цементом) для кладки кирпича.

Приготовление раствора:

Для приготовления растворной смеси, сухую смесь необходимо затворить водой температурой не ниже 8°С из расчета: 0,16-0,2л воды на 1кг сухой смеси. Далее, необходимо произвести перемешивание в течение 1-2 минут с помощью миксера или дрели со специальной насадкой до однородной массы, растворную смесь выдержать 5-10 минут и повторно тщательно перемешать. Смесь может быть использована  в течение 24 часов без технологически значимого изменения ее характеристик (при условии нахождения в накрытой емкости). В зависимости от применения в нее может добавляться до 8-10% цемента.

Подготовка основания:

Поверхность под штукатурку должна быть очищена от пыли и грязи, если поверхность гладкая, то необходимо создать на ней шероховатость.

Порядок работы:

Каменная и кирпичная стеновая кладка производится в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Штукатурный слой наносится толщиной 5-12мм.

Техника безопасности:

Проводя работы, используйте защитные перчатки. Необходимо избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. При растаривании и затворении сухой смеси рекомендуется использовать респиратор. Беречь от детей!

Форма выпуска:

Упаковка:  Многослойные бумажные мешки с полимерной водостойкой вставкой.

Вес нетто: 50 кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сухой смеси в неповрежденной заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики

| Вяжущий компонент | Известь |
| --- | --- |
| Расход материала при толщине слоя 10 мм | 14 кг/м2 |
| Максимальная крупность зерна заполнителя, не более | 2,5мм |
| Время использования растворной смеси, не менее | 24 часа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | 1,2 МПа |